| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | -----------------------------------密封线内不要写题---------------------------- |
| --- | --- |

2016年攻读硕士学位研究生入学考试试题 科目名称：材料工程基础 （A卷□B卷）科目代码：808 考试时间：3小时 满分150分

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释（共5小题，每小题5分，共25分） 1、硬度 2、成分过冷 3、回火 4、滑移 5、固溶体 二、填空题简答题（共10小题，每小题3分，共30分） - 常压下，二元合金中最多可以有_______相共存。 A、单相 B、二相 C、三相 D、四相 - 变形金属再结晶后 _______ 。 A、形成等轴晶，塑性升高 B、形成柱状晶，塑性下降 C、形成柱状晶，强度升高 D、形成等轴晶，强度增大 - 奥氏体是 _______ 。 A、碳在γ－Fe 中的间隙固溶体 B、碳在α－Fe中的间隙固溶体 C、碳在α－Fe 中的置换固溶体 D、碳在γ－Fe 中的置换固溶体 - 若合金元素能使 C曲线右移，钢的淬透性将 _______ 。 A、降低 B、不改变 C、提高 D、不确定 - 为改善切削加工性能，低碳钢应_______ 。 A、完全退火 B、等温退火 C、扩散退火 D、正火 - 不可热处理强化的铝合金是_______ 。 A、 防锈铝合金 B、硬铝合金 C、超硬铝合金 D、锻铝合金 7. 下列哪个符号常被用于表示材料屈服强度_______ 。 A、δ B、Ψ C、σS D、σP 8. 一定温度下由一定成分液相同时生成两个成分固定固相的反应称为_______ 。 A、共晶反应 B、 共析反应 C、 包晶反应 D、 匀晶反应 9. 凝固时不能有效降低晶粒尺寸的是_______ 。 A、加入形核剂 B、减小过冷度 C、实施搅拌 D、振动处理 10. 高分子材料中的C-H化学键属于_______ 。 A、氢键 B、离子键 C、共价键 D、分子键 三、简答题（5小题，共55分） 1. 简述金属、陶瓷、高聚物和复合材料的性能特点，并举例说明其应用。（10分） 2、在简单立方晶胞中标注出[110]和[111]晶向，以及(111) 和 (110) 晶面（10分）。 3、机床的床身、床脚和箱体为什么宜用灰铸铁制造？能否采用钢板焊接制造？试就二者的实用性和经济性作简要的分析（15分）。 4、简要说明影响原子扩散的因素有哪些（10分）。 5、说明金属在冷塑性变形、回复、再结晶各阶段的微观组织及力学性能（10分）。 四、综合题（共2小题，每小题20分，共40分） 1、分析T10钢（含碳量1%）从奥氏体状态开始冷却的平衡结晶过程，画出室温下显微组织形貌，并计算室温下的相组成物的相对含量（20分）。 2、用20CrMo钢制成的汽车变速箱齿轮，其工艺路线为：下料→锻造→热处理1→粗加工→热处理2→精加工（20分）。 - 锻造的目的是什么？ - 写出热处理1和热处理2的工艺名称、所获得的组织及工艺目的。 - 可否选用其它材料来做该零件？如果可以，试举一例，并分析之。