1. 名词解释：（每小题4分，共20分）

（1）离异共晶；

（2）伪共晶；

（3）枝晶偏析；

（4）自发辐射；

（5）脱溶分解。

2. 判断下列说法是否正确，并说明理由：（每小题4分，共20分）

（1）若干个具有两个官能度的单体，在一定条件下可以聚合得到三维网状结构的高分子化合物。

（2）如果温度梯度足够小的话，单一组分的纯金属在一定条件下也可以产生成分过冷。

（3）在纯金属的凝固过程中，过冷度越大，其形核率也越大。

（4）金属塑性变形主要通过位错滑移进行，所以具有超塑性的金属超塑性变形后位错密度大大增加，形成复杂的位错网络。

（5）调幅分解不需要克服能垒，形成过程中没有明显相界面，不存在界面能和应变能。3. 简答题：（每小题5分，共30分）

（1）简要回答晶体结构和空间点阵的概念，它们之间有什么联系和区别？

（2）为什么点缺陷在热力学上是稳定的，而位错则是不平衡的晶体缺陷？

（3）在金属材料制备过程中，如何获得细小的晶粒？

（4）有两批工业纯铝分别于12月1日和12月3日以相同的变形量进行轧制，然后于12月3日同时进行再结晶退火，采用相同退火时间，发现这两批样品完成再结晶的温度不同，哪一批样品的再结晶温度较高？为什么？

（5）请简述扩散的微观机制有哪些？影响扩散的因素又有哪些?

（6）什么叫二次再结晶？发生二次再结晶的条件有哪些？

4. 画出下列晶向指数与晶面指数：（共10分）

（1）在立方晶系中绘出晶向指数：[112]、、；

（2）在立方晶系中绘出晶面指数：（112）、（110）。

5. 判断下列位错反应能否进行，并说明理由：（每小题5分，共10分）

（1）；

（2）。

6. 简要回答问题并根据要求绘图：（共14分）

（1）立方晶系中，有一个柏氏矢量在晶向的刃型位错b1沿着（100）晶面滑动。（a）另有一个伯氏矢量在[010]方向，沿着（001）晶面上运动的刃型位错b2；当位错b2通过b1时将发生扭折还是割阶？绘出b2在交割后的位错线形状。（4分）

（b）另有一个伯氏矢量为[100]，并在（001）晶面上滑动的螺型位错b3；如果和位错b3交割后，b1将发生扭折还是割阶？绘出b1在交割后的位错线形状。（4分）

（2）铁在一定温度下会发生从α相到γ相的转变，即从体心立方结构变为面心立方结构，其晶胞中的原子数与晶胞体积会发生什么变化？分别绘出α铁与γ铁的晶胞示意图。（6分）

7. 计算：（共19分）

（1）In具有四方结构，其相对原子质量为114.82，原子半径r=0.1625nm，晶格常数a=0.3252nm，c=0.4946nm，密度ρ=7.286g/cm3，试问In的单位晶胞内有多少个原子？致密度为多少？（NA =6.023×1023）？（6分）

| （2）CsBr的晶体结构如图1所示，rCs+=0.167nm，rBr-=0.203nm，请计算CsBr晶体的点阵常数a为多少nm？它的密度是多少g/cm3？（Cs的原子量为132.9，Br的原子量为79.90，阿佛伽德罗常数为6.02×1023）（6分） |  |
| --- | --- |
|  | 图1 |

（3）对碳的质量分数为0.1%的钢进行渗碳，渗碳时钢件表面碳的质量分数保持为1.2%，若D为2×10-11 m2/s，当渗碳28.4小时后，发现在其表面以下2 mm处碳的质量分数为0.45%；另一批相同的钢件想在相同条件下渗碳，若想在其表面以下4 mm处碳的质量分数为0.45%，需要渗碳多少时间？（7分）

8. 图2中1、2、3曲线分别为不同状态下低碳钢的拉伸曲线示意图，解释图中每条曲线中可能出现的上、下屈服点现象、加工硬化现象和应变时效现象。（共9分）

|  | 1—预变形； 2—预变形去载后立即再同向加载； 3—经过曲线2的变形（不拉断），去载后放置一段时间（或200℃加热），再同向加载。 |
| --- | --- |
| 图2 |  |

9. 设计一种实验方法，确定某试样在一定温度T下的再结晶形核率N和长大线速度G（若N和G都随时间而变）。（共8分）

10. 根据下列条件绘出A-B二元共晶相图，并计算出共晶点成分：（共10分）

（1）WB=40%的合金在1000℃结晶完毕，并由50%的初生相α和50%的(α+β)共晶体组成；

（2）WB=70%的合金在1000℃结晶完毕，并由50%的初生相β和50%的(α+β)共晶体组成，而此时α相占合金总量的六分之一。

【完】