重庆三峡学院2021年硕士研究生招生考试自命题科目《土木工程材料》考试大纲

| 命题方式 | 自命题笔试 |
| --- | --- |
| 试卷满分 | 150分 |
| 考试时间 | 180分钟 |
| 考试方式 | 闭卷 |
| 试卷内容结构 材料基本性质（约20分），气硬性胶凝材料、混凝土、建筑砂浆、砌筑材料、沥青及沥青混合料等非金属材料（约110分），金属材料（约10分），木材（约5分），建筑功能材料（约5分）。 |
| 试卷题型结构 选择题，10小题，每小题2分，共20分； 名词解释题，5小题，每小题4分，共20分； 判断题，10小题，每小题2分，共20分； 论述题，8小题，每小题5分，共40分； 案例分析题，2小题，每小题10分，共20分； 计算题，2小题，每小题15分，共30分。 |
| 考试目标 掌握有关土木工程材料的性质和应用的基本知识及必要的基础理论，了解工程材料性质和材料结构的关系，以及改善性能的途径，并获得主要土木工程材料的试验方法的基本技能训练。 |
| 考试内容和要求 1、考试内容 ①土木工程材料的基本性质。主要内容包括：材料的基本物理性质，材料的力学性质，材料与水有关的性质，材料的热性质，材料的耐久性。 ②气硬性胶凝材料。主要内容包括：石膏，石灰，水玻璃；水泥，主要内容包括：通用硅酸盐水泥，其它品种水泥。 ③混凝土。主要内容包括：混凝土的定义与分类，普通混凝土的组成材料，混凝土拌合物和易性，混凝土的强度，混凝土的变形性能，混凝土的耐久性，混凝土质量波动与混凝土配制强度，普通混凝土配合比设计，粉煤灰混凝土，轻骨料混凝土，其它品种混凝土等。 ④建筑砂浆。主要内容包括：建筑砂浆的组成材料及性质，砌筑砂浆的配合比设计，抹面砂浆的配制和应用。 ⑤砌筑材料。主要内容包括：砌筑砂浆，抹面砂浆，其它建筑砂浆。 ⑥沥青及沥青混合料。主要内容包括：沥青的分类及石油沥青的基本结构组成，沥青的基本性质，沥青的技术要求与性质，沥青的掺配、改性及主要制品，沥青混合料。 ⑦金属材料。主要内容包括：建筑钢材，铝合金及制品。 ⑧木材。主要内容包括：木材构造，木材物理力学性质，防腐与防火。 ⑨建筑功能材料。主要内容包括：吸声材料及绝热材料的性能。 ⑩材料实验方法及技术。主要内容包括：土木工程材料的基本性质（密度、与水有关的性质、耐久性等），水泥、砂浆、混凝土、钢材基本实验方法及原理。 2、考试要求 掌握材料组成及结构对材料性质的影响，熟悉外界因素对材料性质的影响，了解各主要性质间的相互关系，熟悉主要建筑材料的试验方法；掌握材料的组成、性质及技术要求。 |
| 参考书目 《土木工程材料》（第1版），伏焕昌主编，天津科学技术出版社。 |
| 备注 |