杭 州 师 范 大 学 2019 年招收攻读硕士研究生考试题 考试科目代码： 726 考试科目名称： 高分子物理

说明：考生答题时一律写在答题纸上，否则漏批责任自负。

一、单项选择题（15*2=30分） - 多分散高聚物下列平均分子量中最小的是： A．数均分子量； B．重均分子量； C．黏均分子量； D．无法确定 - 以下参数无法表征高分子链柔性的是： A. 等效链段长度； B. C-C单键内旋转角度； C. Flory特征比；D. 无扰回转半径； - 下列体系中表现假塑性的是: A. 水； B. 鸡蛋清； C. PMMA熔体； D. PVDF/DMF分散体系； - 某高分子样品的玻璃化温度为110℃，黏流温度为200oC，那么225℃下其运动的主要单元是: A. 键长键角，侧基支链； B. 键长键角，侧基支链，链段； C. 键长键角，侧基支链，链段，整链； D. 以上都不对 - 高分子链处于不同溶剂中会表现出舒展和塌缩等状态，以下参数可对此进行区分的是： A . Flory-Huggins相互作用参数 B. 第二维里系数； C .体积扩张因子 D. 以上全部； - 下列聚合物玻璃化转变温度最低的是： A. 聚乙烯 B. 聚丙烯 C. 聚氯乙烯 D. 聚丙烯腈 - 以下关于自由体积理论说法错误的是： A. 凝聚态体积包括已占体积和自由体积两部分； B. 自由体积随温度升高而增大； C. 已占体积随温度升高而降低； D. 自由体积的大小是决定玻璃化转变温度的重要参数； - 以下选项中，可以测得聚合物流体黏度（以Pa*s为单位）具体数值的方法是： A. 流杯 B. 熔融指数仪 C. 平行板型旋转流变仪 D. 转矩流变仪 - 哪一个选项不可以判定聚合物溶解能力： A. 密度相近原则 B. 溶度参数相近原则 C. Huggins parameter小于0.5 D. 极性相近原则 - 有关橡胶的弹性，以下表述错误的是: A. 弹性形变量大且是可逆的 B. 形变有热效应； C. 其回弹动力是熵增加； D. 能弹性在其中扮演了重要角色； - 在聚合物的动态力学分析（DMA）实验中，以下参数可以从所得的曲线获得的是： A 储能模量 B 损耗模量 C 损耗角正切值 D 以上全部 - 结晶聚合物的溶解要经过结晶聚合物的（）和溶解两个过程； A. 溶胀； B. 溶剂吸附； C. 溶剂渗透； D. 熔融； - 常用测量晶态聚合物结晶度的方法不包括： A. X射线衍射法B. DSC法C. 密度法D. 黏度法 - 下图为某高分子的TGA曲线，以下说法错误的是： - 该样品在100度左右有一个失重过程；B. 其最快降解温度约为600度； C. 在800度，全部样品发生了降解； D. 样品中可能含有溶剂等残留； - 关于XRD测试，以下说法错误的是 A. 其测试原理基于布拉格方程； B. 测试过程中需要连续改变测试角度以获得谱图； C. XRD测试可以获得半结晶性聚合物的结晶度； D. PVDF的三种晶型无法通过XRD谱图进行区分； - 辨析题：说明下列概念之间的联系(相同点)与区别（3*10=30分） 1.高分子构型与构象 2.蠕变与应力松弛 3.高分子单晶和多晶 - 简答题（4*10=40分） 1.请将下列高分子按照黏度从高到低排序，并简要说明理由。 - PVC；（2）PDMS；（3）PP；（4）PAN 2.下图为某结晶性高分子的升温和降温DSC曲线，请据此判断该聚合物的玻璃化转变温度（Tg）、熔融温度（Tm）和熔体降温过程中的结晶温度（Tc）；简要说明确定上述三个数值的依据； 3.已知某高分子的玻璃化转变温度为100摄氏度，黏流温度为210摄氏度，请画出其模量-温度曲线，并据此标明玻璃态、高弹态、黏流态位置以及玻璃化转变和黏流转变区。 4.请比较以下几种高分子结晶能力的强弱关系，并简要说明理由。 - 聚苯乙烯；（2）聚乙烯；（3）聚丙烯 四、计算题（25分） - 已知A和B两种聚合物试样中都含有三个组分，其相对分子质量分别为10000、100000和200000，相应的质量分数分别为A：0.3、0.4、0.3；B：0.1、0.8、0.1，试计算A和B的Mn和Mw以及PDI（12分）； - 已知某增塑PVC的 Tg =338K，Tf =418K，其流动活化能为8.31KJ/mol，433K时的黏度为5Pa*s，求此增塑PVC在338K和473K时的黏度分别为多少？（13分）； 五、论述题（25分） 下图为某高分子样品的拉伸曲线，请据此回答下列问题： - 从此图中你能够获得哪些信息？ - 如何从分子运动机理角度解释该形变过程？ - 若改变样品拉伸的温度，其拉伸曲线如何响应？请画图表示； - 若改变样品拉伸的速率，其拉伸曲线如何响应？请画图表示； - 如何从拉伸曲线判定材料的“硬和软”“脆和韧”以及“强和弱”？ - 与金属及陶瓷等材料相比，聚合物力学性能有哪些特点？ - 若想要提高其韧性，你有什么策略？